质量检测报告单

批    号:  2019-5-24G数   量:  500g    执行标准: GB /17514-2008

取样日期:  2019-5-23 分析日期: 5月 23日  编   号: XQ—190524G

| 项目 | 标准 |  | 检验结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 型号 | 阴离子聚丙烯酰胺 |  | 阴离子聚丙烯酰胺 |
| 外观 | 白色颗粒状干粉 |  | 合格 |
| 分子量（万） | ≥1800 |  | 1802 |
| 固含量（%） | ≥88 |  | 91.1 |
| 水不溶物（%） | ≤0.5 |  | 0.18 |
| 溶解速度（分） | ≤60 |  | 45 |
| 丙烯酰胺单体含量（干基） | ≤0.05 |  | 0.04 |
| 结论 | 检验合格，准予出厂 |  |  |
| 单位专用章： |  | 检验员： 王凤丽 审验员: 赵清香 |  |

巩义市科峰净化器材有限公司

2019年5月24日