舒泊润®  PTFE多功能合成润滑油

Superlube 51600

产品描述

Super Lube ®  PTFE多功能合成润滑油 非气溶胶泵的开发是出于对环境的考虑，许多工业设施不允许使用气雾剂产品。

Super Lube ®  PTFE多功能合成润滑油 是一种优质的合成油，含有Syncolon® (PTFE)颗粒，是工业机械和设备通用润滑油。可提供防止摩擦、磨损、生锈和腐蚀的保护。机器使用时间延长，停机时间减少，生产效率提高。

Super Lube ®  PTFE多功能合成润滑油 可安全的使用在金属，塑料，木材，皮革，油漆表面和大多数橡胶。

性能特点

不损臭氧层                        添加了PTFE

无氯氟烃                          驱除水分

减少摩擦和磨损                    绝缘

防止生锈和腐蚀

不会吸引灰尘

典型应用

连杆，铰链和锁                   窗口，车库门            雪地摩托，冰上摩托，滑雪橇

帆布和拉链                       缝纫机，割草机

绞车和帆轨                       车间工具，切削油

拖车的滚轮和脚轮                 露营者/拖车、轻便摩托推车

支柱轴/饰板

包装尺寸

| 型号 | 包装说明 |
| --- | --- |
| 51600 | 1夸特 |

分析数据

| 指 标 | 测试方法 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| 颜色 |  | 半透明 |
| 温度范围 连续： 间歇： |  | -45°F-450°F（-43℃-232℃） -50F-500°F（-45℃-260℃） |
| 粘度 cSt@100℃ cSt@40℃ | ASTM D445 ASTM D445 | 19 127 |
| ISO级别 | ASTM D445 | 150 |
| 替换ISO级别 |  | 150-220 |
| 替代SAE级齿轮油 |  | 85W |
| 粘度指数 | ASTM D2270 | 168 |
| 比重 | ASTM D1298 | 0.89@60°F |
| 倾点 | ASTM D97 | -30°F（-34℃） 最大限度 |
| 磅/加仑 |  | 7.4@60°F |
| 水，PPM | ASTM D1744 | 35 ppm |
| 总酸值 | ASTM D974 | 0.04 最大限度 |
| 四球磨损载荷磨损指数： 烧结点： | ASTM D2783 | 21.2kg 126kg |
| 四球极压试验磨斑直径： | ASTM D4172 | 0.47 mm |
| 盐雾试验（100小时） | ASTM B117 | 通过 |
| 介电损耗 | ASTM D924 | 12×1012 |
| 介电电阻率 | ASTM D1169 | 1.7×1014 |
| 介电常数 | ASTM D924 | 2.5 |
| 蒸发损耗， 22小时.@212°F(100℃) | ASTM D972 | <2% |
| 氧化稳定性，100小时 | ASTM D942 And D943 | 4 psi |
| 梯姆肯摩擦磨损 | ASTM D2782 | 40磅 |
| 闪点： | ASTM D92 | >428°F（220℃） |
| 燃点： | ASTM D92 | >572°F（300℃） |
| 铜腐蚀 24小时.@100℃ | ASTM D130 | 1A |
| 酸值： | ASTM D664 | 0.5mg KOH/g |
| 生物降解： | CEC-L33-T82 | 50%降解率在28-35天 60+%降解率在56天 |

使用方法

1、擦拭待处理的区域；2、涂抹足够的油，覆盖所有接触区域；3、必要时重新涂刷

保质期

Super lube 产品在原始容器和合理的环境条件下建议保质期五年.