舒泊润® 核级润滑脂

Superlube 42130

产品描述

Super Lube ®核级润滑脂 是一个多功能的为满足GE核非金属材料规范D50YP12 Rev.2的要求而开发的润滑脂。

Super Lube ®核级润滑脂 是全评级的NLGI 2轴承润滑脂，其配方不含氟，不含重金属。

性能特点

比传统润滑脂寿命长3-4倍      不渗透盐、水

附着力佳                    长效

不含重金属

典型应用

滑轮                          滑梯                      风机

绞车                          输送机                    电机轴承

铰链                          链条                      滑动轴承和减摩轴承

阀门                          水泵                      滚珠和滚子轴承

起重机                        开式齿轮

钢丝绳                        开关组件

电气设备                      鼓风机

锁具                          泵

凸轮                          电缆

包装尺寸

| 型号 | 包装说明 |
| --- | --- |
| 42150 | 14盎司 |
| 42130 | 30磅 |
| 42140 | 400磅 |

分析数据

| 指 标 | 测试方法 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| NLGI等级 | ASTM D1092 | 2 |
| 颜色 |  | 半透明的白色 |
| 温度范围 连续 间歇 |  | -40°F-450°F（连续） -45°F-500°F（间歇） |
| 比重 | ASTM D1298 | 0.89 |
| 滴点 | ASTM D566 | >500°F |
| 锥入度 | ASTM D217 | 265-295mm/10 |
| 氧化稳定性 | ASTM D942 | 0 psi |
| 梯姆肯摩擦磨损 | ASTM D2509/2782 | 40 磅 |
| 闪点 | ASTM D92 | >200℃（>428°F） |
| 铜腐蚀（24小时.@100℃） | ASTM D4808 | 1B,Shiny |
| 总卤素 |  | 146 ppm |
| 总金属 |  | 19 ppm |
| 生物降解性 |  | 50%降解率在28-35天 60+%降解率在56天 |

保质期

Super lube 产品在原始容器和合理的环境条件下建议保质期五年.