碳纤维红外线石英电热管是一种区别于金属丝、卤素等传统电热管的高科技产品，具有使用寿命长、电热转换效率高、红外线辐射、健康环保等优异性能。

一、产品简介

本产品发热体基材为进口碳纤维发热体，具有功率余量大、耐高温、高热能力强、使用寿命长、且功率可随意调节等优点。碳纤维红外线石英电热管产品，符合GB/T2423.3-1993电子电工产品基本环境实验规规程，试验Ca:恒定湿热实验方法及GB4706.1-1992家用和类似电器的安全通用要求。

1.电热转换效率高,节能效果显著

碳纤维发热体是纯黑体材料，在电-热转换过程，可见光很小，电热转换效率达95%以上,比镍铬、钨钼等材料作为发热体的加热器，可节能30%；

在相同功率下，比镍铬金属电热管辐射温度高30℃，比钨钼丝石英电热管高15℃。

发出的远红外线，被人体、衣物、水等直接吸收性特强，在热传递过程中热量损失小；对碳水化合物吸收性更强，有良好碳原子谐振效应，产品效能大大提高。

2.无瞬间电流冲击

燃点不需要镇流器，起动时无脉冲电流冲击，使点灯电源、保护电路简单化，电源及相关电器使用寿命延长。

3.热辐射指向高，可提高设计定向热辐射。

4.环保

无光污染，不刺激眼睛和灼伤皮肤；无紫外线辐射和有害气体及高频辐射。

5.红外线辐射效率高，

碳纤维红外线石英电热管红外波长范围在1.5-15μm之间，电热辐射转换效率≥70%以上。

碳纤维红外线石英电热管与金属发热体的红外线等相比，有机物吸收波长、红外辐射强度分别提高30%以上。用碳纤维红外线石英电热管照射加工食品，因红外辐射渗透性强，调理时间短，食品食感能保持原汁原味。用碳纤维红外线石英电热管烤漆，能够有效地提高油漆表面质量，增加漆膜附着力度、强度更高，亮度更亮、韧性更好。加热制成的取暖器，因红外辐射强度高，具有促进人体血液循环的功能，有益人体健康，被誉为保健型取暖器。

6.耐酸性、耐腐蚀性强

石英玻璃是良好的耐酸材料（氢氟酸除外），相当耐酸陶瓷的 30 倍，相当于不锈钢（镍铬合金）的 100多倍。

7.使用寿命长达8000小时以上.

8.耐冷热骤变性强

石英玻璃管加热到1100度，迅速投入到冷水中，也无异常。

二、技术参数

表1：技术参数

| 电 压（v） | 24，36，72，100，110，115，120，220，230，235，240，380 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 功率（w） | 150 ~ 2000 | 功率误差（%） | +5 ~ -10 |
| 长度（mm） | 180 ~ 1800 | 长度误差（mm） | ±2 |
| 管径ф（mm） | 8，10，12，14，18，22，28，32 | 管径误差（mm） | ±0.05 |
| 电-热转换效率（%） | ≥ 95% | 最高工作温度（℃） | ≤800 |
| 电-热辐射转换效率 | ≥ 70% | 最高发热温度（℃） | ≤900 |
| 法向全发射率（%） | ≥ 88% | 红外线波长（μm） | 1.5~12 |
| 色温（k） | 800~1500 | 平均使用寿命（h） | 8000 |
| 耐冷热骤变 | 1.2倍电压下，强制或室温冷却21个循环无异常。 | 泄漏电流（mA） | 1.36倍电压下≤0.5mA |

表2：碳纤维红外石英电热管与金属发热体电热管光通量比较

| 序号 | 检验项目 |  | 单 位 | 检验结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 功率（w） |  | 碳纤维 | 金属 |
| 1 | 总光通量 | 400 | Lm | 3.50 | 68.2 |
| 2 |  | 600 |  | 3.70 | 228.0 |
| 3 |  | 800 |  | 12.6 | 712.9 |
| 4 |  | 1000 |  | 85.5 | 2302.5 |

单端出线碳纤维石英电热管是一种新型电热管,主要用于液体加热，电镀、印染机械，医药机械、退火炉窑等。   产品特点：采用纯黑体的高科技材料碳纤维作为发热芯体，具有电热转换效率高，热滞后效应小，升温速度快和使用寿命长及红外辐射能量高等特点。技术参数：功率：500~2500w;长度：250~1200mm;管径：14~32mm;寿命：≥8000h电热辐射转换效率:≥70%;电热转换效率:≥95%;以下为单端出线电热管的简易图示：   单端出线A型：(单芯)管径：14~20mm，最大功率1500w；长度：250~1250mm； 单端出线B型： (双芯)   管径：28~32mm，最大功率2500w；长度：450mm~1250mm

产品详细参数

| 材质 ： | 石英玻璃 | 功率 ： | 2000（W） |
| --- | --- | --- | --- |
| 工作电压 ： | 220（V） | 管径 ： | 28~30（mm） |
| 主要用途 ： | 电镀，酸碱加热 |  |  |

技术参数     表1：技术参数电  压（v）24，36，72，100，110，115，120，220，230，235，240，380功率（w）150~ 2000功率误差（%）+5~ -10长度（mm）180~ 1800长度误差（mm）±1管径ф（mm）8，10，12，14，16，18，20，22，28管径误差（mm）±0.05电-热转换效率（%）≥95%最高工作温度（℃）≤800电-热辐射转换效率≥70%最高发热温度（℃）≤900法向全发射率（%）≥88%红外线波长（μm）