| 产 品 名 称 | 托马斯常温固化聚四氟乙烯胶水（THO4096-2） |
| --- | --- |
| 概 述 | 本品系杂环体系改性胶粘剂，双组份，常温固化型，固化后表面平整、无气泡。快速固化，粘接强度高，流动性好，操作简单。 |
| 适 用 范 围 | 适合于聚四氟乙烯（PTFE）、四氟乙烯（TFE）、氟化乙烯丙烯（FEP）、乙烯-四氟乙烯（ETFE）、氯化氟乙烯（CTFE）、乙烯-氯代三氟乙烯共聚物（E-CTFE）、二氟乙烯（PVF2）、聚氟乙烯（PVF）等应用于性能要求较高的耐腐蚀的管道、容器、泵、反应釜、阀以及制雷达、高频通讯器材、无线电器材等与金属、合金的自粘与互粘后在室外以及潮湿或水下工作的环境等工艺。 |
| 性 能 特 点 | ·外观：A组浅黄透明B透明色粘稠液体。（颜色、黏度可调） ·25℃ ，8小时固化，36小时后完全固化。 ·粘接强度高，韧性好、抗冲击、耐久性好。 ·耐热性、耐大气性、超低收缩率。 ·耐温性能好，适应温度范围广，粘接后在较高的温度下仍有较好的粘接效果。 ·胶水黏度适中、无气泡、流平性能良好，固化后表面光洁度良好。 ·粘接表面无需严格处理，使用方便。 ·耐介质性能优良，耐油、（海）水、酸、油脂、碱、辐射等。 ·安全及毒性特征：有极轻微异味，无吸入危险，实际无毒。产品达到ROHS标准指令。 ·贮存稳定性较好，贮存期为18个月。 主要技术性能指标如下：耐温范围:-52－+150℃ 100℃，RH100% ，1000h后取出测试值：耐电压20-25kV/mm 120℃不均匀拉伸强度：50N/cm 90°拉伸强度45N/cm 180°拉伸强度40N/cm 硬度 shore D 60 |
| 使 用 方 法 | 1、先将被粘物以200目砂纸打磨后放到公司特配置的塑料处理剂A中浸5-25分钟，然后取出，以冷水或蒸馏水清洗干净，暖空气烘干。（再将金属材质表面以200目砂纸正反时针打磨20次，）最后再将特配置的处理剂B在两个被粘接材质表面反复擦拭10次待其风干或烘干即可。另外处理好的材料需及时使用。 2、将胶水A、B按照质量比A:B=3：1-5：2比例充分搅拌，均匀调和。 2、将胶水薄且均匀地刮涂于被粘结表面，然后贴合并稍加外力协助被粘接材质不移动并排除气泡，静置。以25℃，36小时可完全固化。 |
| 注 意 事 项 | 1、 操作环境注意通风。 2、 胶液如触及皮肤，可及时用肥皂水冲洗。 3、 未用完的胶应盖好，置于阴凉通风处。 |

该版权属于成都托马斯科技2005-2011年所有